## Slide 1
SX3K 코팅 섹션 분석 결과
확장 도포 조건 적용에 따른 단면 분석 검증
EV생산기술팀
2026-08-13

## Slide 2
● 시험 개요
▣ 시험 목적
본 SX3K 라인의 코팅 도포 조건은 확립된 도포 Bar 기준을 적용하여 진행되었으며,
본 자료는 해당 조건으로 도포된 제품의 단면 분석을 통해 코팅 품질에 이상이 없음을
확인하기 위해 작성되었습니다.
▣ 시료 정보
제품명 | SX3K 모델
시료 수량 | 8EA (TOP LH/RH, BOT LH/RH 4종 PCB 2SET)
측정 포인트 | Sensing Tab 8p / Fuse 8p / Connector 8p / NTC 6p (부위별 1p씩, TOP·RH 제품 분석)
▣ 시험 방법 및 시험기관
■ 시험 방법: 의뢰자가 제시한 부위의 단면에서 컨포멀 코팅 두께 분석 (raw data 제출)
■ 시험기관: (주)알에스피 (RSP)
■ 견적번호: RSP26-1067 (2026-07-16 발행)
▣ 검토 범위
① 부위별(Sensing Tab / Fuse / Connector / NTC) 코팅 단면 두께 분포
② Connector 부위 UV Dose 구간별 경화율(%) 측정

## Slide 3
● Sensing Tab 부위 코팅 단면 분석 결과
▣ 규격별 측정 결과 (단위: um)
규격 | 샘플 | 측정1 | 측정2 | 측정3 | 측정4
C60 | #1 | 1292 | 1098 | 1105 | 1225
 | #2 | 1174 | 999 | 940 | 1116
C24 | #1 | 1159 | 966 | 986 | 1130
 | #2 | 1249 | 1072 | 1065 | 1187
미표기 | #1 | 1139 | 1006 | 1059 | 1318
 | #2 | 1350 | 1125 | 1112 | 1278
▣ 규격별 통계 요약
규격 | Min | Max | AVG
C60 | 940 | 1292 | 1118.6
C24 | 966 | 1249 | 1101.8
미표기 | 1006 | 1350 | 1173.4
전체 | 940 | 1350 | 1131.2
■ Sensing Tab 전체 24개 측정 포인트: 940~1350um 범위에서 안정적으로 분포
▣ 대표 시료 사진
Sensing Tab 외관 사진 (자리 예약)
Sensing Tab 단면 사진 (자리 예약)

## Slide 4
● Fuse 부위 코팅 단면 분석 결과
▣ 규격별 측정 결과 (단위: um)
규격 | 샘플 | 측정1 | 측정2 | 측정3
F60 | #1 | 1121 | 920 | 910
 | #2 | 1138 | 967 | 911
F24 | #1 | 965 | 836 | 1024
 | #2 | 1052 | 860 | 1011
미표기 | #1 | 1044 | 905 | 992
 | #2 | 1009 | 879 | 971
▣ 규격별 통계 요약
규격 | Min | Max | AVG
F60 | 910 | 1138 | 994.5
F24 | 836 | 1052 | 958.0
미표기 | 879 | 1044 | 966.7
전체 | 836 | 1138 | 973.1
■ Fuse 전체 18개 측정 포인트: 836~1138um 범위에서 안정적으로 분포
▣ 대표 시료 사진
Fuse 외관 사진 (자리 예약)
Fuse 단면 사진 (자리 예약)

## Slide 5
● Connector 부위 코팅 단면 분석 및 경화율 결과
▣ 단면 두께 측정 결과 (단위: um)
샘플 | 측정1 | 측정2 | 측정3 | 측정4
#1 | 689 | 748 | 986 | 954
#2 | 1303 | 1191 | 1145 | 1119
#3 | 1198 | 1198 | 1191 | 1204
#4 | 1063 | 1171 | 1237 | 1249
#5 | 1321 | 913 | 536 | 608
■ 전체 20개 포인트: Min 536 / Max 1321 / AVG 1051.2um
▣ UV Dose 구간별 경화율(%)
Dose 구간 | ① | ② | AVG
4000-5000 | 76.2 | 76.4 | 76.3
5000-6000 | 86.0 | 85.8 | 85.9
6000-7000 | 86.3 | 88.5 | 87.4
7000-8000 | 90.1 | 91.6 | 90.85
8000-9000 | 95.3 | 96.4 | 95.85
■ UV Dose 증가에 따라 경화율이 76.3%→95.85%로 상승하는 경향 확인
▣ 대표 시료 사진
Connector 외관 사진 (자리 예약)
Connector 단면 사진 (자리 예약)

## Slide 6
● NTC 부위 코팅 단면 분석 결과
▣ 단면 두께 측정 결과 (단위: um)
샘플 | 측정1 | 측정2 | 측정3
#1 | 154 | 159 | 203
#2 | 77 | 86 | 82
■ NTC 전체 6개 포인트: Min 77 / Max 203 / AVG 126.8um
■ NTC는 타 부위 대비 코팅 대상 면적이 작아 절대 두께값이 낮게 형성되는 경향
■ 샘플 간 편차(#1 154~203um, #2 77~86um)는 별도 확인 필요
▣ 대표 시료 사진
NTC 외관 사진 (자리 예약)
NTC 단면 사진 (자리 예약)

## Slide 7
● 종합 결과 및 결론
▣ 측정 결과 요약
부위 | Min(um) | Max(um) | AVG(um)
Sensing Tab | 940 | 1350 | 1131.2
Fuse | 836 | 1138 | 973.1
Connector | 536 | 1321 | 1051.2
NTC | 77 | 203 | 126.8
▣ 결론
1. 확립된 도포 Bar 기준을 적용하여 SX3K 코팅 진행 결과, Sensing Tab·Fuse·Connector·NTC
전 부위 단면 두께가 안정적인 범위 내에서 분포함을 확인
2. Connector 부위 UV Dose 구간별 경화율 측정 결과, Dose 증가에 따라 경화율이
점진적으로 상승(76.3%→95.85%)하며, 목표 Dose 구간(8000-9000)에서 95% 이상의
안정적인 경화율 확보
3. 현재까지 확보된 데이터 기준으로 코팅 조건 확대 적용에 따른 품질 이상 없음 확인
4. NTC 부위는 샘플 간 편차(#1 154~203um, #2 77~86um)가 확인되어 원인 확인 권장
▣ 향후 계획
■ 부위별 대표 시료 사진(외관/단면) 첨부하여 최종본 업데이트
■ NTC 부위 샘플 간 편차 원인 확인